ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕРАБАЗИС»

ОГРН 1194704006925 ИНН 4716045592

Юр. адрес: 187032, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, РАЙОН ТОСНЕНСКИЙ,

ПОСЕЛОК ТЕЛЬМАНА, ДОМ 5, ПОМЕЩЕНИЕ III Тел/факс (812) 456-40-27

Паро-гидроизоляция Наноизол С

НАНОИЗОЛ С - универсальная гидропароизоляция. Имеет двухслойную структуру. Одна сторона спанбонд (антиконденсатная), способна впитывать и удерживать капли конденсата до их испарения. Другая сторона - пленка высокой плотности имеет гладкую водоотталкивающую поверхность, не пропускает пары и воду и придает прочность всей мембране.

Материал изготавливаются из полипропилена, что дает ему ряд преимуществ перед традиционными материалами и полностью безопасен для человека.

НАНОИЗОЛ С применяются в качестве гидроизоляции в не утепленных скатных крышах для защиты элементов конструкций и подкровельного пространства от конденсата, атмосферной влаги, ветра и пыли, проникающих в местах неплотной укладки кровли; для защиты напольных покрытий (ламинат, паркет) на влагопроницаемых основаниях; в цокольных перекрытиях при наличии влажных подвальных помещений.

Особенности и преимущества:

- диапазон температур применения от минус 60 °С до плюс 80 °С

- устойчива к воздействию плесени и бактерий.

Область применения:

С внутренней стороны:

- Холодные кровли

- Утепленные кровли

- Каркасные стены

- Гидроизоляция полов по влагонесущим основаниям

Технические характеристики:

| Наименование показателя | НАНОИЗОЛ С |
| --- | --- |
| Удельный вес (плотность), г/м². не менее | 70 |
| Прочность на разрыв, Н/5 см- в продольном направление, не менее | 169 |
| Прочность на разрыв, Н/5 см - в поперечном направление, не менее | 91 |
| Паропроницаемость (плотность потока водяного пара), гр*м2/24ч , не более | <7 |
| Водоупорность, мм вод. ст., не менее | - |
| Температурная стабильность, °С | от -60 до +80 |
| УФ - стабильность, мес. | 4 |
| Группа горючести | Г4 |

Геометрические данные:

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Длина | м. | 21.87, 43.75 |
| Ширина | м. | 1,6 |

Условия хранения:

Условия транспортировки: изделия перевозятся всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки для каждого вида транспорта.

Условия хранения: хранение должно осуществляться в сухих закрытых помещениях, защищенных от прямых солнечных лучей и источников тепла (на расстоянии не менее одного метра от отопительных приборов). Температура окружающей среды должна быть в пределах +30 градусов Цельсия.

Важно! Для продления срока службы материала следует избегать контакта с маслосодержащими жидкостями и тосолом, а также с деревянными поверхностями, обработанными защитными составами. Это может привести к серьезным повреждениям пленки.

Инструкция по монтажу: