Гидро- пароизоляция Наноизол D

НАНОИЗОЛ D  - гидропароизоляция повышенной прочности. Представляет собой тканое полотно, ламинированное пленкой высокой плотности.  Тканый слой придает высокую прочность материала, а пленка обеспечивает непроницаемость для пара и воды.

Материал изготавливается из полипропилена, что дает ему ряд преимуществ перед традиционными материалами и полностью безопасен для человека.

НАНОИЗОЛ D применяются в качестве гидроизоляции в не утепленных скатных крышах для защиты элементов конструкций и подкровельного пространства от конденсата, атмосферной влаги, ветра и пыли, проникающих в местах неплотной укладки кровли; для  защиты напольных покрытий (ламинат, паркет) на влагопроницаемых основаниях; в цокольных перекрытиях при наличии  влажных подвальных помещений.

Благодаря своим свойствам НАНОИЗОЛ D идеально подходит для применения в конструкциях, где требуются повышенные прочностные характеристики, надежно защищая их от проникновения пара, влаги и ветра.

Особенности и преимущества:

- диапазон температур применения от минус 60 °С до плюс 80 °С

- устойчива к воздействию плесени и бактерий.

Область применения:

- Скатные кровли

- Плоские кровли

- Цокольные перекрытия

- Гидроизоляция под сухую и бетонную стяжку

- В качестве временной кровли до 2-х месяцев.

Технические характеристики:

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Удельный вес (плотность), г/м². не менее | 65 |
| Прочность на разрыв, Н/5 см- в продольном направление, не менее | 1060 |
| Прочность на разрыв, Н/5 см - в поперечном направление, не менее | 880 |
| Паропроницаемость (плотность потока водяного пара), гр*м2/24ч , не более | <7 |
| Водоупорность, мм вод. ст., не менее | - |
| Температурная стабильность, °С | от -60 до +80 |
| УФ - стабильность, мес. | 4 |
| Группа горючести | Г4 |

Геометрические данные:

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Длина | м. | 23.33, 46.66 |
| Ширина | м. | 1,5 |

Условия хранения:

Условия транспортировки: изделия перевозятся всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки для каждого вида транспорта.

Условия хранения: хранение должно осуществляться в сухих закрытых помещениях, защищенных от прямых солнечных лучей и источников тепла (на расстоянии не менее одного метра от отопительных приборов). Температура окружающей среды должна быть в пределах +30 градусов Цельсия.

Важно! Для продления срока службы материала следует избегать контакта с маслосодержащими жидкостями и тосолом, а также с деревянными поверхностями, обработанными защитными составами. Это может привести к серьезным повреждениям пленки.

Инструкция по монтажу: