Физико-механические показатели НАНОИЗОЛ

| Наименование показателя | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D | SM | SD | FS | FB |
| Ширина, см | 160 | 160 | 160 | 150 | 150/160 | 150/160 | 160 | 120 |
| Разрывная нагрузка полоски 50х200 мм, Н, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - по длине | 160 | 109 | 169 | 1060 | 130 | 163 | 250 | 345 |
| - по ширине | 110 | 86 | 91 | 880 | 95 | 101 | 280 | 336 |
| Удлинение при разрыве, %, не более: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - по длине | 100 | 120 | 120 | 20 | 100 | 100 | 35 | 23 |
| - по ширине | 100 | 120 | 120 | 17 | 100 | 100 | 12 | 21 |
| Паропроницаемость, гр/(м2*24ч) не более | 3500 | 7 | 7 | 7 | 1250 | 1500 | 0 | 0 |
| Водоупорность, мм вод. ст. не менее | 350 | - | - | - | 1000 | 1000 | - | - |
| Стабильность к УФ - облучению, мес. не менее | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | - |