Физико-механические показатели продукции тм «НАНОИЗОЛ Лайт»

| Наименование показателя | Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лайт А | Лайт В | Лайт С | Лайт D |
| Ширина, см | 160 | 160 | 160 | 150 |
| Отклонение по ширине, % | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
| Отклонение по длине, % | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
| Разрывная нагрузка полоски 50х200 мм, Н |  |  |  |  |
| - по длине | 126 | 81 | 129 | 530 |
| - по ширине | 87 | 59 | 45 | 450 |
| Удлинение при разрыве, %, не более: |  |  |  |  |
| - по длине | 100 | 120 | 69 | 21 |
| - по ширине | 100 | 120 | 61 | 17 |
| Паропроницаемость, гр/(м2*24ч), не более | 4000 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Водоупорность мм вод. столба, не менее | 200 | 1000 | 1000 | 1000 |