Пароизоляция НАНОИЗОЛ В

Пароизоляция предназначена для защиты стеновых, кровельных конструкций, перекрытий и утеплителя в них от водяного пара возникающего внутри помещения.

НАНОИЗОЛ В - двухслойная паронепроницаемая мембрана. Лицевая сторона является антиконденсатной (полипропиленовый спанбонд), способна впитывать и удерживать капли конденсата до их испарения. Другая сторона (полипропиленовая пленка) имеет гладкую водоотталкивающую поверхность, не пропускает пары и придает прочность всей мембране.

Такая структура препятствует повреждению конструкций, вызванных проникновением в них паров (коррозия, грибковое заражение) и сохраняет утеплитель и его теплоизолирующие свойства.

Также НАНОИЗОЛ B защищает внутренне пространство дома от проникновения в него частиц утеплителя.  Пароизоляция изготавливается из полипропилена, что дает ей ряд преимуществ перед традиционными материалами и полностью безопасна для человека.

Благодаря своим свойствам НАНОИЗОЛ B препятствует повреждению строительной конструкции и утеплителя, предотвращая проникновение в них паров изнутри помещения; исключает образовании коррозии, грибков и плесени.

Особенности и преимущества:

- диапазон температур применения от минус 60 °С до плюс 80 °С

- устойчива к воздействию плесени и бактерий.

Область применения:

С внутренней стороны:

- Утепленные кровли

- Каркасные стены

- Чердачные, межэтажные и цокольные перекрытия

- Межкомнатные перегородки

Технические характеристики:

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Удельный вес (плотность), г/м | 50 |
| Прочность на разрыв, Н/5 см- в продольном направление, не менее | 112 |
| Прочность на разрыв, Н/5 см - в поперечном направление, не менее | 89 |
| Паропроницаемость (плотность потока водяного пара), гр*м2/24ч , не более | <7 |
| Водоупорность, мм вод. ст., не менее | - |
| Температурная стабильность, °С | от -60 до +80 |
| УФ - стабильность, мес. | 2 |
| Группа горючести | Г4 |

Геометрические данные:

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Длина | м. | 21.87, 43.75 |
| Ширина | м. | 1,6 |

Условия хранения:

Условия транспортировки: изделия перевозятся всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки для каждого вида транспорта.

Условия хранения: хранение должно осуществляться в сухих закрытых помещениях, защищенных от прямых солнечных лучей и источников тепла (на расстоянии не менее одного метра от отопительных приборов). Температура окружающей среды должна быть в пределах +30 градусов Цельсия.

Важно! Для продления срока службы материала следует избегать контакта с маслосодержащими жидкостями и тосолом, а также с деревянными поверхностями, обработанными защитными составами. Это может привести к серьезным повреждениям пленки.

Инструкция по монтажу: