Физико-механические показатели НАНОИЗОЛ GEO

| Наименование показателя | Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Geo 80 | Geo 130 | Geo 150 | Geo 200 |
| Ширина, см | 160 | 160 | 200 | 200 |
| Разрывная нагрузка полоски 50х200 мм, Н, не менее |  |  |  |  |
| - по длине | 177 | 190 | 140 | 200 |
| - по ширине | 135 | 155 | 140 | 200 |
| Удлинение при разрыве, %, не более: |  |  |  |  |
| - по длине | 60 | 60 | 50 | 50 |
| - по ширине | 65 | 65 | 80 | 80 |