ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕРАБАЗИС»

ОГРН 1194704006925 ИНН 4716045592

Юр. адрес: 187032, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, РАЙОН ТОСНЕНСКИЙ,

ПОСЕЛОК ТЕЛЬМАНА, ДОМ 5, ПОМЕЩЕНИЕ III Тел/факс (812) 456-40-27

Ветро-влагозащитная мембрана НАНОИЗОЛ А

НАНОИЗОЛ А – однослойная паропроницаемая мембрана, сделана из 100% полипропилена. Предназначена для защиты строительных конструкций и утеплителя в них от ветра и конденсата, а также от возможных протечек основного покрытия. Строение мембраны обеспечивает выведение водяного пара из конструкции и утеплителя, защищает их от попадания влаги из внешней среды и защищает от выветривания частиц утеплителя.

НАНОИЗОЛ А препятствует снижению характеристик теплоизоляции и продлевает срок службы всей конструкции.

Особенности и преимущества:

- диапазон температур применения от минус 60 °С до плюс 80 °С

- устойчива к воздействию плесени и бактерий.

Область применения:

С внешней стороны:

- вентилируемые фасады:

- стены с наружным утеплением;

- конструкции наружных кирпичных стен с утеплением минераловатными плитами;

- конструкции наружных стен из монолитного бетона с утеплением минераловатными плитами;

- конструкция наружных стен из керамзитобетонных блоков с утеплением минераловатными плитами;

- цокольные перекрытия;

- утепленные скатные кровли *

(с уклоном не менее 35 градусов, а также с двойным вентиляционным зазором);

- каркасные стены;

Технические характеристики:

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Удельный вес (плотность), г/м² | 60 |
| Прочность на разрыв, Н/5 см- в продольном направление, не менее | 160 |
| Прочность на разрыв, Н/5 см - в поперечном направление, не менее | 110 |
| Удлинение при разрыве, в поперечном направление %, +/- 20 | 100 |
| Удлинение при разрыве, в продольном направление % +/- 20 | 100 |
| Паропроницаемость (плотность потока водяного пара), гр*м2/24ч, не менее | 3000 |
| Водоупорность, мм вод. ст., не менее | 350 |
| Температурная стабильность, °С | от -60 до +80 |
| УФ - стабильность, мес. | 3 |
| Группа горючести | Г4 |

Геометрические данные:

| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Длина | м. | 21.87, 43.75 |
| Ширина | м. | 1,6 |

Условия хранения:

Условия транспортировки: изделия перевозятся всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки для каждого вида транспорта.

Условия хранения: хранение должно осуществляться в сухих закрытых помещениях, защищенных от прямых солнечных лучей и источников тепла (на расстоянии не менее одного метра от отопительных приборов). Температура окружающей среды должна быть в пределах +30 градусов Цельсия.

Важно! Для продления срока службы материала следует избегать контакта с маслосодержащими жидкостями и тосолом, а также с деревянными поверхностями, обработанными защитными составами. Это может привести к серьезным повреждениям пленки.

Инструкция по монтажу: